IRUNYTAL SH-771

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Двухкомпонентный прозрачный грунт кислотного отверждения, основанный на алкидо-амино смолах и целлюлозного эфира (с добавлением 10 % отвердителя E-402).

| ОБЩИЕ СВОЙСЬВА: |  | - Наносится любыми типами распыления - Очень хорошее покрытие. - Быстрое высыхание и укрывистость. - Рекомендован для открытопористых поверхностей. - Хорошо шлифуется в ручную и автоматически. - Не содержит этанол. |
| --- | --- | --- |

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (при темп. 20 ºC)

| - Вязкость вещества (DIN сопло 4): - Сухой остаток……………………………………………………………………… - Плотность: - Вид в банке: - Вид после высыхания: - Стойкость при хранении: | 34” 22 % 0,910 г/см3 Текучая жидкость. Бесцветный. 12 месяцев. |
| --- | --- |

| СВОЙСТВА СМЕСИ: - Пропорции смеси - Вязкость смеси - Минимальная жизнеспособность смеси при темп.+20º C | SH-771 / E-402 : 100/10 23" 3 дня |
| --- | --- |

| ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (100 г/м2): - От пыли: - На отлип: - Возможность шлифовки: - Возможность нанесения следующего слоя без повреждения предыдущего: | 8' 15' через 2 часа Того же самого продукта через 2-3 часа |
| --- | --- |
| СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ: | Вязкость вещества | Растворитель | % Растворителя |
| - Гидродинамическое и пневматическое распыление: - Занавес (лаконалив): | 22" - | 125-DPN - | - - |

| СВОЙСТВА НАНЕСЕНИЯ: - Основа: - Подготовка основы: - Рекомендуемая толщина нанесения: | Все виды деревянных и древесных поверхностей отшлифованных. Очистить от частиц, оставшихся после шлифовки. 1-2 слоя 120– 140 г/м2. |
| --- | --- |