ENACRIL AR-1809

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Акриловый лак, вальцового нанесения (только гладкими валами). Отверждение происходит с помощью ультрафиолетового излучения, создаваемого ртутными лампами высокого давления (HOK, Ecolight, Albatros и т.п.).

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА: |  | - Наносится только гладкими валами. - Отличный на вид и приятный на ощупь. - Отличная стойкость к механическим повреждениям. - Равномерный уровень блеска. - Равномерное нанесение даже при биение вала. - Отличная реактивность даже при маленьких количествах(3-6г/ м2). |
| --- | --- | --- |
| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (при 20 (C) - Вязкость Brookfield (Nº4, 100 rpm): - Плотность: - Цвет: - Вид в банке: - Вид после высыхания: - Стойкость при хранении (в закрытой банке): | 700 ±150 cps 1,100 гр/см3 Молочно-янтарный. Вязкая жидкость. Бесцветный. 6 месяцев. |
| СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ: | Вязкость при нанесении | Растворитель | % растворителя |
| - Вал: | 700 ±150 cps | S-161 | 1-2% |
| СВОЙСТВА НАНЕСЕНИЯ: - Подложка: - Подготовка поверхности: - Рекомендуемая толщина нанесения: - Скорость сушки: | MDF, панели и все виды шпона предварительно загрунтованных и отшлифованных. Очистить от частиц, оставшихся после шлифовки. 3 – 6 гр/м2. ≤ 12 m/min x lamp |

НАБЛЮДЕНИЯ: Хорошо перемешайте перед применением. Акрилатный лак УФ отверждения предназначен для нанесения гладкими валами. Характеризуется очень хорошей химической и механической стойкостью. Сохраняет глянец, даже если нанести небольшое количество продукта.